# Serie Delta 400

# CaracterÍsticas Funcionales

Silla concebida específicamente para salas polivalentes y especialmente adecuada para su uso en salas de conferencias.

Es una silla con brazos. Asiento y respaldo son dos piezas independientes. Con ello se consigue que la posición del respaldo no esté supeditada a la del asiento y que, por tanto, el apoyo de la espalda sea óptimo.

La característica fundamental de la silla es su sistema de asiento abatible automático. Este mecanismo, incorporado de serie en la silla, hace que el asiento, cuando no esté en uso, se encuentre permanentemente elevado. Con ello se consigue que el espectador siempre tenga paso libre entre las filas, con el consiguiente incremento de comodidad y de seguridad que ello supone. Gracias también a esta característica se pueden llegar a incrementar el aforo de la sala hasta un 15% sin menoscabo de la comodidad y seguridad de uso.

A voluntad del usuario, el asiento puede fijarse en posición abierta, de tal forma que la silla puede utilizarse para otros usos como comedores, salas de reuniones o como sillas confidente. Todo ello dota a esta silla de una polivalencia de uso excepcional.

La silla es apilable, tanto si el asiento se halla abatido  como si está fijado. Lleva incorporado de serie un sistema de unión que permite formar filas rectas y curvas de pequeño radio. Las estructuras metálicas de esta serie se fabrican pintadas en pintura epoxi polvo negro o bien cromadas.

Asiento y respaldo son el material IF727, de acabado mate, pudiendo fabricarse también completamente tapizada en piel natural o bien con tapicería ignifuga.

Opcionalmente puede incorporar atril plegable y desmontable.

# CaracterÍsticas  tÉcnicas

Estructura:

•	Tubo de acero de perfil especial, soldadura al arco con hilo continuo.

Polipropileno:

•	Material:

Polipropileno Copolímero IF-727

•	Resistencia a la Rotura DIN53455:

28 N/mm2

•	Resistencia al Impacto DIN53453:

sin rotura

•	Ensayo sobre las carcasas:

-A rigidez, torsión y flexión DIN 68872

Pintura:

•	Epoxi polvo electrostático

•	Espesor de la capa: 70-80 micras

•	Adherencia a la cuadrícula: 100%

CROMADO:

•	Espesor de la capa: mínimo 20 micras

Tapicería:

•	Ensayo de comportamiento al fuego:

Normas

UNE/23727

NF/P 92507

•	Pilling: Index 5 BS 5811

aluminio:

• Material: UNE L-2630

• Carga de rotura: 20 Kg./mm2