CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

| Système de sièges ergonomiques montés sur poutres et conçus pour les zones d'attente publiques et privées. Toutes les versions sont équipées d'accoudoirs et chaque ensemble comporte 3, 4 ou 5 places. L'assise et le dossier étant deux éléments indépendants, la position du dossier ne dépend pas de celle de l'assise et l'appui du dos est toujours optimal. Les accoudoirs chromés font partie intégrante de l'ensemble et délimitent clairement chaque place. |  |
| --- | --- |

L'assise et le dossier sont en matériau IF727, finition mat, mais peuvent également être fournis entièrement garnis de cuir naturel ou avec revêtement ignifuge.

Les structures métalliques sont recouvertes de peinture époxy noire en poudre, mais peuvent également être fournis en version chromée.

Il est possible d'intégrer des tables entre les sièges ou à l'extrémité des rangées, ou d'installer une table double partagée dans le cas de modules installés dos à dos.

Ces systèmes de sièges sont montés sur des pieds mobiles type L équipés de discrets verrins de réglage afin de compenser les petites irrégularités du sol de la salle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURES:

• Tube et platine en acier, soudure à l’arc à cordon en continu.

POLYPROPYLENE:

• Matériel: Polypropylène Copolymère IF-727

• Résistance à la Rupture DIN53455: 28 N/mm2

• Résistance aux chocs DIN53453: sans rupture

• Essais sur les coques: Rigidité, torsion et flexion DIN 68872

PEINTURE:

• Poudre Epoxy Électrostatique

• Épaisseur de la couche: 70-80 microns

• Adhérence graticulation: 100%

CHROME:

• Epaisseur de la couche:

minimun 20 microns

TAPISSERIE:

• Essais au feu:

Normes

UNE/23727

NF/P 92507

• Pilling: Index 5 BS 5811

ALUMINIUM:

• Matériel: UNE L-2630

• Charge de la Rupture: 20 Kg./mm2