# Delta 433-L

# Características Funcionales

Sistema de asientos ergonómicos, montados sobre barras múltiples, desarrollado para áreas de espera públicas y privadas.

Conjunto de asientos con brazos, en todas sus versiones,

montados en grupos de 3,4 ó 5 plazas. Asiento y respaldo son dos piezas independientes. Con ello se consigue que la posición del

respaldo no este supeditada a la del asiento y que, por tanto, el apoyo de la espalda sea optimo en todo momento. Los brazos de este conjunto forman parte integrada del mismo, siendo siempre cromados y delimitando de una manera clara la individualidad de las plazas.

Asiento y respaldo son de material IF727, de acabado mate,  pudiendo fabricarse también completamente tapizada en Piel Natural o con tapicería ignífuga.

Las estructuras metálicas de esta serie son pintadas en pintura epoxi polvo negro, pudiendo ser cromadas.

De modo opcional esta serie puede incorporar mesitas intermedias o de final de fila, o incluso en grupos instalados Back-to-Back,sistema de doble mesa compartida.

Estos sistemas de asientos se presentan montados en estructuras dotadas de pies tipo L, móviles, que llevan incorporados discretos reguladores que ayudan a salvar pequeñas incidencias del suelo de la sala.

# Características  técnicas

Estructura:

•	Tubo de acero de perfil especial, soldadura al arco con hilo continuo.

Polipropileno:

•	Material:

Polipropileno Copolímero IF-727

•	Resistencia a la Rotura DIN53455:

28 N/mm2

•	Resistencia al Impacto DIN53453:

sin rotura

•	Ensayo sobre las carcasas:

-A rigidez, torsión y flexión DIN 68872

Pintura:

•	Epoxi polvo electrostático

•	Espesor de la capa: 70-80 micras

•	Adherencia a la cuadrícula: 100%

CROMADO:

•	Espesor de la capa: mínimo 20 micras

Tapicería:

•	Ensayo de comportamiento al fuego:

Normas

UNE/23727

NF/P 92507

•	Pilling: Index 5 BS 5811

aluminio:

• Material: UNE L-2630

• Carga de rotura: 20 Kg./mm2