# Delta 433 FS

# CaracterÍsticas Funcionales

Sistema de asientos ergonómicos, montados sobre barras múltiples, desarrollado para salas de conferencias o centros de formación.

Conjunto de asientos con brazos, en todas sus versiones, montados en grupos de 3, 4 o 5 plazas. Fijados directamente al suelo mediante sistema de pies FS, que junto con su sistema de asientos abatibles e instalados con la mesa F-45 lo convierten en una serie idónea para salas de conferencias o centros de formación.

Asiento y respaldo son dos piezas independientes. Con ello se consigue que la posición del  respaldo no esté supeditada a la del asiento y que, por tanto, el apoyo de la espalda sea en todo momento optimo.

La característica primordial de esta serie es su sistema de asiento abatible automático. Este mecanismo, incorporado de serie en la silla, hace que el asiento cuando no está en uso se encuentre permanentemente elevado.

Con ello se consigue que el usuario siempre tenga paso libre entre las filas, con el consiguiente incremento de comodidad así como de seguridad que ello comporta. Gracias también a esta característica se puede llegar a incrementar el aforo de la sala en un 15% sin menoscabo de la comodidad y seguridad de uso.

Las estructuras metálicas de esta serie se fabrican pintadas en pintura epoxi polvo negro o bien cromadas.

Asiento y respaldo son en material IF727, de acabado mate, pudiendo fabricarse también  completamente tapizada en piel natural o bien en tapicería ignífuga.

El sistema de pies FS de esta serie esta compuesto por una columna de tubo de acero y pletina circular de fijación directa al suelo.

Todo ello dota a esta serie de una polivalencia de uso excepcional.

# CaracterÍsticas  tÉcnicas

Estructura:

•	Tubo de acero de perfil especial, soldadura al arco con hilo continuo.

Polipropileno:

•	Material:

Polipropileno Copolímero IF-727

•	Resistencia a la Rotura DIN53455:

28 N/mm2

•	Resistencia al Impacto DIN53453:

sin rotura

•	Ensayo sobre las carcasas:

A rigidez, torsión y flexión DIN 68872

Pintura:

•	Epoxi polvo electrostático

•	Espesor de la capa: 70-80 micras

•	Adherencia a la cuadrícula: 100%

CROMADO:

•	Espesor de la capa: Mínimo 20 micras

Tapicería:

•	Ensayo de comportamiento al fuego:

Normas:

UNE/23727

NF/P 92507

•	Pilling: Index 5 BS 5811

aluminio:

• Material: UNE L-2630

• Carga de rotura: 20 Kg./mm2