Caractéristiques Fonctionnelles

| Série fabriquée en polypropylène IF 727 d’une grande résistance et durabilité. Conçue avec des critères ergonomiques, elle dispose d’une ouverture dans le dossier qui permet une légère fléxibilité pour la personne assise, sans aucun mécanisme ni ressort. Dans sa version de base K-7129, en polypropylène IF 727, le siège dispose de rainures ani-dérapantes sur l’assise. La version K-7131 est équipée d’un tablette pour prise de notes, de grandes dimensions et rabattable. Cette série est empilable dans toutes ses versions et dispose, en option, d’un chariot de transport . Cette série peut également être équipée d’un habillage T-2, avec habillage tissu classé au feu sur assise et dossier. Cet habillage est monté sur une structure bois fixée à la coque avec des rivets, pouvant ainsi être changé facilement. |  |
| --- | --- |

Cette chaise intègre un système d’accrochage facile à utiliser qui permet de faire des rangs droits ou légèrement cintrés. En option, et afin de ne disposer que d’un accoudoir commun à 2 places, les rangs peuvent être équipés en alternance, des modèles K-7129 et K-7130.

Les structures métalliques sont en tube d’acier ovalé, peintes epoxy noir et en option, en gris.

Toutes ces caractéristiques apportent à cette série une polyvalence exceptionnelle pour être utilisée dans des salles à usage divers.

Caractéristiques Techniques:

Structures:

En tube et tôle d’acier, soudures à l’arc à cordon en continu.

Polypropylène:

Matériel: polypropylène copolimère IF 727

Carcatéristiques Mécaniques:

- Résistance à la rupture din 53455 125 mm/min:250kp/cm2

- Résistance aux chocs: 23ªc ISO 179: 13mj m2

Essais sur coques: essais de rigidité, torsion et flexion din 68872

Peinture:

Epoxi poudre électrostatique.

Epaisseur de la couche: 70-80 microns.

Adhérence à la graticulation: iso 2409: 100%

Tissu:

Essais de réaction au feu:

- Nomes une/23727: M1 cse/rf 4/83:m1

- nf/p 92507: M1 din 4102 parte 1: b1

- bs 5182 parte 1 y 2 (avec barrière anti-feu)

- pilling index: 5 bs 5811

Mousse de polyuréthanne:

Densité: gr./l.=65

Dureté: kg./3.22 dm2 = 35

Autoextinguible: normes: une 23727: M4

Nf/p 92507: M4