Serie. K-7000

Silleria Polivalente

Características

Funcionales

Serie fabricada en material IF 727 de gran resistencia y gran durabilidad. De diseño ergonómico, cuenta con una abertura en su parte posterior dorsal, el respaldo flexa a necesidad del apoyo del usuario, dado la calidad de los materiales, sin  ningún tipo de mecanismo ni muelle.

En su versión básica K-7129, en material IF 727, cuenta con un gravado antideslizante en la parte frontal del asiento.

Es apilable en todas sus versiones, pudiendo tener de forma opcional un cómodo carro de transporte para su movilidad una vez apiladas.

Esta serie también puede presentarse en su versión T2, con un tapizado en asiento y respaldo en telas ignífugas. Este tapizado va montado sobre un contra de madera que va sujeto a la silla con remaches, pudiendo ser fácilmente intercambiables.

Esta serie lleva incorporado un sistema de unión que permite la formación de filas rectas o curvas de poco radio. De forma opcional y con el fin de obtener un solo brazo en común se pueden formar filas alternando los modelos K-7129 y K-7130 de esta serie.

Las estructuras metálicas de esta serie son de tubo de acero  ovalado, pintadas con pintura con pintura epoxi polvo negro, pudiendo ser opcionalmente de color gris.

Todas estas características dotan a esta serie de una polivalencia excepcional para utilizarla en diferentes áreas.

Características  técnicas

Estructura:

•	De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo y protecció de gas.

Polipropileno:

•	Material:

Polipropileno Copolímero IF-727

•	Resistencia a la Rotura DIN53455:

105 mm/Min: 250 Kp/cm2

•	Resistencia al Impacto probeta entallada a 23ºC ISO 179:13 MJ m2:

•	Ensayo sobre las carcasas:

-Ensayos a rigidez, torsión y flexión

DIN 68872

Pintura:

•	Epoxi polvo electrostático

•	Espesor de la capa: 70-80 micras

•	Adherencia a la cuadrícula: ISO 2409/100%

Tapicería:

•	Ensayo de comportamiento al fuego: Normas:

UNE/23727:M-1CSE/RF 4/83:M1

NF/P 92507: M1 DIN 4102

parte 1: B1

•	Pilling: Index 5 BS 5811