Funktionelle Eigenschaften

| Die Serie ist aus dem äußerst widerstandsfähigen und haltbaren Material IF-727 gefertigt. Die Rückenlehne, in ergonomischem Design und rückwärtig mit einer Öffnung versehen, ist aufgrund der Materialeigenschaften flexibel und passt sich ohne jeglichen Mechanismus oder Federung an das Gewicht des Benutzers an. In der Grundausführung K-7129 aus dem Material IF-727 ist der Sitz an seiner Vorderseite mit einer Antirutsch-Riffelung versehen. Die Version K-7131 ist mit einer großzügig bemessenen, schwenkbaren Schreibplatte ausgestattet. Die Serie ist in allen ihren Ausführungen stapelbar und kann auf Wunsch mit einem bequemen Transportkarren ausgestattet werden, um die gestapelten Stühle besser bewegen zu können. Auch kann diese Serie in der Version T2 mit feuerfestem Stoffbezug auf Sitz und Rückenlehne geliefert werden. Die Bezüge sind auf einer am Sitz vernieteten Gegenplatte aus Holz montiert und somit leicht auswechselbar. |  |
| --- | --- |

Diese Serie verfügt über ein integriertes Verbindungssystem, das die Bildung von geraden oder leicht gebogenen Reihen ermöglicht. Optional können die Modelle K-7129 und K-7130 dieser Serie abwechselnd zur Reihenbildung aufgestellt werden, sodass jeweils zwei Stühle eine gemeinsame Armlehne erhalten.

Das metallene Rahmengestell dieser Serie besteht aus ovalem Stahlrohr, das mit einer Epoxy-Pulverlackierung in schwarz oder optional in grau versehen ist.

Alle genannten Eigenschaften verleihen diesem Modell eine außergewöhnliche Vielseitigkeit für die Verwendung in den unterschiedlichsten Bereichen.

Technische Eigenschaften

Rahmengestelle:

Aus Stahlrohr und Stahlblech, lichtbogengeschweißt mit Drahtelektrode und Schutzgas

Polypropylen:

Material: Polypropylen-Copolymer IF-727

Mechanische Eigenschaften:

- Zugfestigkeit DIN 53455, 125 mm/min: 250 kp/cm2

- Kerbschlagzähigkeit bei 23ºC, ISO 179: 13 mJ/m2

Sitzschalenprüfung: Prüfung auf Steifigkeit sowie Biege- und Verdrehfestigkeit nach DIN 68872

Lackierung:

Elektrostatische Epoxy-Pulverbeschichtung

Schichtdicke: 70-80 Mikron

Haftfestigkeit: ISO 2409: 100%

Bezug:

Prüfungen zum Brandverhalten:

- UNE-Norm 23727: M-1 CSE/RF 4/83: M1

- NF/P 92507: M1 DIN 4102 Teil 1: B1

- BS 5182 Teil 1 und 2 (mit Brandschutzbarriere)

- pilling index: 5 bs 5811