# Carlitos 2400

# Características Funcionales

Bancada modular de generosas dimensiones y especiales características ergonómicas, definidas básicamente por ser plazas individualizadas metálicas, recubiertas en su parte frontal por espuma de poliuretano semirrígida.

El conjunto está formado por un bastidor de cuatro pies y doble barra de unión sobre el que se fijan los asientos. Todos los componentes estructurales son de aluminio y no existe en todo el conjunto ninguna unión de soldadura, evitando así posibles oxidaciones y asegurando la facilidad de mantenimiento. La calidad y resistencia de los materiales utilizados le confieren una gran durabilidad y carencia de mantenimiento.

Asiento y respaldo son una única pieza de chapa metálica de 2 mm. con curva ergonómica. Estas pieza se fija por cuatro puntos: dos a la barra posterior y dos a la anterior. Con ello se

consigue una enorme resistencia y durabilidad.

Asiento y respaldo van recubiertos en su parte anterior por dos piezas de espuma de poliuretano semirrígida que proporcionan al usuario un mayor nivel de confort manteniendo una elevada resistencia, durabilidad y seguridad.

Ambas piezas de poliuretano cuentan con un acabado texturizado antideslizante y, por las propias características del material utilizado, este tiene un efecto antirayadas.

Opcionalmente, se ofrecen brazos terminales.

# Características  técnicas

SOPORTE ASIENTOS:

•	Chapa de acero 3 mm conformada.

aluminio:

•	 Material: UNE L-2630

•	 Densidad: 2,7 gr./cm3

•	 Carga de rotura: 20 Kg./mm2

POLIURETANO:

•	Densidad: 65 Kg./m3

•	Autoextinguible:

UNE 23727

NF/P 92307

Pintura:

•	Epoxi polvo electrostático

•	Espesor de la capa: 70-80 micras

•	Adherencia a la cuadrícula: 100%

NORMATIVAS DE REACCIÓN AL FUEGO:

Inglaterra:

BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

Alemania:

DIN54342 parte 1 y 2

Italia:

CSE RF/4/83 classe 1. IM

España/Francia:

UNE 23727/NF 92-503

Peso:

30 Kg.

Volumen

0,125 m3 (Desmontada)